Инструкция по монтажу сайдинга

Сайдинг NORDSIDE - материал на основе ПВХ для наружной отделки стен зданий, представляющий собой панели толщиной 1,1 мм и рабочим размером 3050 х205 мм; 3050x230 мм; 3850x231 мм.

Ключом к удачной установке сайдинга является хорошо продуманный подготовительный этап. Сам монтаж сайдинга - процесс несложный, однако требующий определенных навыков в строительстве.

Расчет необходимого количества сайдинга NORDSIDE на дом

Необходимое количество панелей сайдинга определяется путём расчёта площади, на которую будет монтироваться сайдинг. Дом делится на отдельные стены, площадь   которых   определяется   путём   простейших   геометрических   расчётов. Полученные результаты суммируют и делят на площадь одной панели     (0,63 м2 при размерах панели 3050x205 мм; 0,70 м2 при размерах панели 3050x230 мм; 0,89 м2 при размерах панели 3850x231 мм). Полученный результат округляют,   как  правило,   кратно  упаковкам  (в  упаковке  Сайдинг  Классика  и Лапландия - 16 штук; Лапландия Бревно - 10 шт.) в большую сторону. Расчет  необходимого   количества   аксессуаров   можно   провести   только   после определения   схемы   монтажа.   Каждый   элемент   рассчитывается   отдельно   в зависимости от его использования, к полученным погонным метрам прибавляют 10%  и  делят на длину рассчитываемого  аксессуара.  Полученный результат в штуках округляют в большую сторону.

Общие правила монтажа сайдинга NORDSIDE

Монтаж сайдинга можно разбить на несколько этапов:

- 1.     Определение схемы и вида монтажа

Данный этап больше относится к аксессуарам и зависит от выбранной схемы отделки отдельных сложных элементов дома (свес крыши, окна, двери и т. д.).

- 2.    Подготовка поверхности под монтаж

При монтаже сайдинга на поверхность дома вначале необходимо произвести её обрешётку с целью создания вентилируемого фасада, а также для выравнивания плоскости поверхности стен. Как правило, обрешётка выполняется деревянными брусками 40x50 мм. Устанавливаются бруски вертикально на расстоянии 300 - 600 мм друг от друга, в зависимости от ветровых нагрузок в регионе. Дополнительно устанавливается обрешётка под аксессуары. При необходимости фасад утепляется и защищается влаговетрозащнтной пленкой.

- 3.   Инструмент для монтажа ПВХ сайдинга NORDSIDE

При монтаже сайдинга NORDSIDE® необходимо использовать следующие стандартные инструменты.

При установке деревянной обрешётки вам потребуется длинный уровень, который помогает установить вертикаль. Гидроуровень необходим для установки горизонтальных аксессуаров, например, при установке стартовой полосы. Отбивочный шнур позволит вам разметить вертикаль или горизонталь, установить начало стартовой полосы и т. п.

Для    крепления    брусков    обрешётки,   листа   сайдинга    и    аксессуаров    вам понадобится    молоток    (крепление    гвоздями)    или    шуруповерт    (крепление саморезами). Если стена дома, на которую осуществляется монтаж, изготовлена из бетона, камня, кирпича или иного твердого материала, то в работе потребуется перфоратор.

Для резки сайдинга и аксессуаров можно использовать ножовку по металлу либо угловую шлифмашинку (УШМ) или электролобзик с соответствующим лезвием для резки пластмасс пли металла.

Крепление влаговетрозащнтной пленки к деревянной обрешётке обычно осуществляется стандартными металлическими скобами с использованием строительного степлера.

- 4.    Температура окружающей среды

Перед тем как приступить к монтажу сайдинга, необходимо узнать особенности монтажа при положительных и отрицательных температурах воздуха. При положительных температурах воздуха необходимо оставлять зазор между вспомогательными аксессуарами и панелями сайдинга в размере 5-6 мм от торца листа сайдинга до внутреннего упора соответствующего аксессуара. Обращаем внимание, что производитель не рекомендует осуществлять монтаж сайдинга  при   отрицательных  температурах  ниже  -5 °С.   При   отрицательных температурах воздуха до -5 °С необходимо оставлять  дополнительный зазор между вспомогательными аксессуарами и панелями сайдинга в размере 2-3 мм от торца листа сайдинга до внутреннего упора соответствующего аксессуара.

- 5.    Монтаж аксессуаров NORDSIDE

В большинстве случаев   перед монтажом сайдинга устанавливаются аксессуары. Аксессуары   NORDSIDE      крепятся   при   помощи   оцинкованных   саморезов (оцинкованных гвоздей) с широкой шляпкой (не менее 8 мм) с интервалом 70-100 мм и с зазором между шляпкой и панелью 2 мм.

Монтаж аксессуаров начинают с установки стартовой рейки, наружных углов, внутренних углов, соответствующих аксессуаров вокруг окон (в зависимости от типа окна), дверей и т. п. Всегда оставляйте температурные зазоры (см. п. 4 выше).

- 6.    Крепление сайдинга и аксессуаров NORDSIDE

Крепление панелей сайдинга и аксессуаров к обрешетке производится при помощи оцинкованных саморезов или гвоздей.

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1. Спаивать панели между собой при помощи паяльной лампы или иначе жестко   фиксировать их друг к другу.

- 2. Вкручивать оцинкованный   саморез (забивать оцинкованный гвоздь) в конец крепёжного отверстия или вне его.

- 3. Вкручивать оцинкованный саморез (забивать оцинкованный гвоздь) до упора.

- 7.   Монтаж панелей сайдинга NORDSIDE

Монтаж  панелей  сайдинга  NORDSIDE  (см.  рис.   1)  производится  строго  горизонтально, нижняя часть панели крепится к стартовой полосе, верхняя часть прикрепляется к обрешётке. Лучше всего для крепления подходят оцинкованные  саморезы с широкой шляпкой (не менее 8 мм), либо оцинкованные гвозди с широкой   шляпкой.   Следующая   панель   нижней   частью   крепится   к   замку предыдущей и т. д.  Вкручивайте саморезы (либо вбивайте гвозди), начиная от середины листа. Всегда оставляйте температурные зазоры (см. п. 4 выше). Правила крепления софитов (вентилируемых и невентилируемых) аналогичны правилам крепления листа сайдинга.

- 8.   Варианты соединения панелей сайдинга NORDSIDE